Высокопрочный чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) по своим физико-механическим и литейным свойствам занимает промежуточное положение между чугуном  с шаровидным графитом (ЧШГ) и чугуном с пластинчатым графитом (ЧПГ). Благодаря такому положению он обладает литейными свойствами, демпфирующей способностью и теплопроводностью, почти такими же, как у ЧПГ, и высокими прочностными характеристиками, сопоставимыми с прочностными характеристиками отдельных марок ЧШГ. ЧВГ все более часто применяется взамен ЧПГ для литья ответственных деталей к которым предъявляются повышенные требования по механическим свойствам. ЧВГ успешно применяется для производства металлургической оснастки (изложницы, кокили, поддоны), а также в дизелестроении.

Технология получения ЧВГ состоит из следующих операций:

- предварительная десульфурация (по необходимости);

- обработка с целью получения вермикулярной формы графита;

- вторичное (графитизирующее) модифицирование.

Химический состав и механические свойства.

ГОСТ 28394-89 предусматривает четыре марки ЧВГ, их механические свойства и рекомендуемый химический состав приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| Марка чугуна | σВ, МПа | σ0,2, МПа | δ, % не менее | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧВГ30 | 300 | 240 | 3,0 | 130-180 |
| ЧВГ35 | 350 | 260 | 2,0 | 140-190 |
| ЧВГ40 | 400 | 320 | 1,5 | 170-220 |
| ЧВГ45 | 450 | 380 | 0,8 | 190-250 |

Таблица 2

| Марка чугуна | Массовая доля элементов, % |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mg/RE |
| ЧВГ35 | 3,5-3,8 | 2,2-3,0 | 0,2-0,6 | до 0,08 | до 0,025 | до 0,15 | - | 0,015-0,028 0,10-0,20 |
| ЧВГ40 | 3,5-3,8 | 2,2-2,8 | 0,2-0,6 | до 0,08 | до 0,025 | до 0,15 | - | 0,02-0,028 0,10-0,20 |
| ЧВГ45 | 3,1-3,5 | 2,0-2,5 | 0,4-1,0 | до 0,08 | до 0,025 | до 0,20 | 0,4-0,6 | 0,02-0,028 0,10-0,20 |
| ЧВГ50 | 3,1-3,5 | 2,0-2,5 | 0,8-1,2 | до 0,05 | до 0,025 | до 0,30 | 0,8-1,0 | 0,02-0,028 0,10-0,20 |