| Механические свойства ЧШГ в соответствии с национальными стандартами зарубежных стран |
| --- |
| Марка чугуна | σВ, МПа | σ0,2, МПа |

6

| δ, % | НВ | Структура металлической основы |
| --- | --- | --- |
|  | Не менее |  |  |
| США, ASTM А 536-802 |
| 60-40-18 | 420 | 280 | 18 | 140-190 | Феррит |
| 65-45-12 | 460 | 315 | 12 | 140-190 | -«-«- |
| 70-50-05 | 485 | 345 | 5 | 190-225 | Перлит +феррит |
| 80-55-06 | 560 | 385 | 6 | 190-225 | Перлит +феррит |
| 100-70-03 | 700 | 490 | 3 | 240-300 | Перлит + мартенсит |
| 120-90-02 | 840 | 630 | 2 | 270-400 | Мартенсит |
| Германия, DIN 1693 |
| GGG-35.3 | 350 | 220 | 22 | - | Феррит |
| GGG-40 | 400 | 250 | 15 | 135-185 | Феррит |
| GGG-50 | 500 | 320 | 7 | 170-220 | Феррит + перлит |
| GGG-60 | 600 | 380 | 3 | 200-250 | Перлит + феррит |
| GGG-70 | 700 | 440 | 2 | 235-285 | Перлит |
| GGG-80 | 800 | 500 | 2 | 270-340 | -«-«- |
| Япония, JIS G 5502 |
| FCD 370 | 370 | 230 | 17 | <179 | Феррит |
| FCD 400 | 400 | 250 | 12 | <201 | -«-«- |
| FCD 450 | 450 | 280 | 10 | 143-217 | Феррит + перлит |
| FCD 500 | 500 | 320 | 7 | 170-241 | Перлит +феррит |
| FCD 600 | 600 | 370 | 3 | 192-269 | Перлит |
| FCD 700 | 700 | 420 | 2 | 229-302 | -«-«- |
| FCD 800 | 800 | 480 | 2 | 248-352 | -«-«- |
| Великобритания, BS 2789 |
| 350/22 | 350 | - | 22 | - | Феррит |
| 400/18 | 400 | - | 18 | - | -«-«- |
| 420/12 | 420 | 255 | 12 | - | -«-«- |
| 450/10 | 450 | - | 10 | - | Феррит + перлит |
| 500/7 | 500 | 315 | 7 | 170-241 | Перлит + феррит |
| 600/3 | 600 | 560 | 3 | 192-269 | Перлит |
| 700/2 | 700 | 410 | 2 | 229-302 | -«-«- |
| 800/2 | 800 | 470 | 2 | 248-352 | -«-«- |
| 900/2 | 900 | - | 2 | - | Мартенсит |
| Франция, NF А 32-201 |
| FGS 350-22 | 350 | 220 | 22 | <150 | Феррит |
| FGS400-15 | 400 | 250 | 15 | <200 | -«-«- |
| FGS450-10 | 450 | 280 | 10 | <160-210 | -«-«- |
| FGS 500-7 | 500 | 350 | 7 | 210-260 | Перлит + феррит |
| FGS 600-2 | 600 | 400 | 2 | 280-330 | Перлит |
| FGS 700-2 | 700 | 470 | 2 | 240-360 | -«-«- |
| FGS 800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | -«-«- |
| FGS 900-2 | 900 | 600 | 2 | 280-360 | -«-«- |