Влияние скорости охлаждения на механические свойства

В структуре ЧШГ крупных (более 5 т) отливок в результате медленного охлаждения, как правило, образуется большое количество феррита, снижающего механические свойства чугуна, а по границам эвтектических зерен выделяются сложные карбидофосфидные включения.

Толстостенные отливки из ЧШГ имеют обычно ферритную или ферритно-перлитную металлическую основу. Для получения перлитной структуры в таких отливках чугун обычно легируют 0,5-1,0 % никеля и 1,0-1,5 % меди. Содержание марганца ввиду его повышенной ликвации должно быть ограничено 0,25-0,30 %, а кремния - 2,0-2,2 %. Суммарное содержание карбидообразующих элементов (ванадия и хрома) не должно превышать 0,1 %. Для получения чисто ферритной структуры в крупных отливках из ЧШГ исходный расплав должен содержать минимальное (менее 0,05 %) количество фосфора, а содержание кремния и углерода должно находиться в интервале 2,6-2,8 % и 3,4-3,6 % соответственно.

В табл. 1 приведены механические свойства ЧШГ отливок с толщиной или диаметром стенки до 300 мм. Временное сопротивление при растяжении с увеличением толщины стенки отливки снижается на 30 %, хотя его значения остаются достаточно высокими, особенно при легировании ЧШГ 1,5-2,0 % меди. При этом происходит резкое снижение показателей пластичности, вызванное ликвационными явлениями по границам зерен.

Таблица 1. Механические свойства ЧШГ для толстостенных отливок

| Отливка | Толщина стенки или диаметр, мм | Массовая доля, % | σВ, МПа | σТ, МПа | δ, % | Относительное Количество перлита, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Мп | Си |  |  |  |  |
| В литом состоянии |
| Цилиндрическая | 0300 | 3,50 | 1,75 | 0,30 | - | 600 | 420 | 2,0 | 95 |
| Кубическая | 250 | 3,35 | 2,20 | 0,40 | - | 500 | 355 | 3,0 | 95 |
| Цилиндрическая (полая) | 0 125 | 3,40 | 2.70 | 0,30 | - | 440 | 310 | 10,0 | 20 |
| Цилиндрическая | 0 190 | 3,65 | 2,10 | 0,30 | 1,45 | 625 | 470 | 1,6 | 20 |
| После ферритизируюшего отжига |  |  |
| Цилиндрическая | 0300 | 3,50 | 1,75 | 0,30 | - | 400 | 250 | 18,5 | 5 |
| Кубическая | 250 | 3,35 | 2,20 | 0,40 | - | 425 | 315 | 17,0 | 5 |

В табл. 2 приведены механические свойства высокопрочного чугуна в различных зонах отливок с толщиной стенки более 500 мм: цилиндрической диаметром 875 мм и высотой 1520 мм (масса более 1 т).

Таблица 2. Механические свойства высокопрочного чугуна для цилиндрических отливок диаметром 875 мм

| Расстояние от низа отливки, мм | Расстояние от центра отливки, мм |
| --- | --- |
|  | 60 | 110 | 160 | 260 | 410 |
| Временное сопротивлениe при растяжении,МПа |
| 480 | 535 | 300 | 270 | 280 | 335 |
| 1000 | 325 | 320 | 310 | 290 | 315 |
| 1520 | 275 | 270 | 275 | 260 | 380 |
| Условный предел текучести, МПа |
| 480 | - | 245 | 245 | 255 | 255 |
| 1000 | - | - | - | - | - |
| 1520 | 265 | 265 | 265 |  | 275 |
| Предел прочности при изгибе, МПа |
| 480 | - | 580 | 570 | 570 | 645 |
| 1000 | - | 550 | 530 | 510 | 590 |
| 1520 | - | 630 | 620 | 630 | 675 |
|  | Временное сопротивление при сжатии, МПа |
| 480 | 1240 | 1260 | 1200 | 1365 | 1585 |
| 1000 | 1235 | 1210 | 1195 | 1190 | 1440 |
| 1520 | 1265 | 1210 | 1205 | 1305 | 1420 |
| Относительное удлинение, % |
| 480 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| 1000 | - | - | - | - | - |
| 1520 | - | 0,6 | 1,2 | - | 0,8 |
| Твердость НВ |
| 480 | 163 | 177 | 165 | 168 | 167 |
| 1000 | 181 | 177 | 190 | 179 | 175 |
| 1520 | 200 | 191 | 191 | 191 | 188 |