Влияние легирующих элементов на механические свойства

Медь. Медь уменьшает или предотвращает образование феррита и препятствует появлению структур но-свободного цементита в тонких сечениях отливок. Медь оказывает влияние на протекание ликвационных процессов; например ликвация марганца из прямой превращается в обратную. При Си £ 1,0% в чугуне происходит измельчение графитовых включений. Оптимальным по влиянию на форму и размеры графитовых включений и физико-механические свойства ЧШГсчитается содержание в чугуне 0,8-1,0 % меди.

Никель. Никель неограниченно растворяется в железе и снижает растворимость углерода в чугуне, т.е. является графитизирующим элементом, однако в 3 раза более слабым, чем кремний. Никель снижает температуру эвтекто-идного превращения. В зависимости от условий эксплуатации детали содержание никеля в высокопрочном чугуне обычно составляет 0,5-2,5 %.

Хром. При содержании в чугуне более 0,20 % хрома кристаллизация чугуна протекает по метастабильной схеме. Заметно увеличивается количество цементита в структуре металлической основы и повышается твердость ЧШГ. Поэтому содержание Сг в ЧШГ ограничивают. В тех случаях, когда необходимость добавления хрома в чугун обусловлена требо-ваниями эксплуатации, для подавления сильного карбидообразующего действия хрома вместе с ним в расплав обычно вводят никель в соотношении Ni:Cr - 1:2.

Олово. Легирование чугуна небольшими добавками олова (обычно не более 0,1 %) широко применяется в практике производства ЧШГ с перлитной структурой металлической основы для уменьшения скорости диффузии углерода в аустените, т.е. для стабилизации эвтектоидного цементита. Присадка в чугун до 0,2 % олова приводит к уменьшению ударной вязкости и повышению твердости, особенно в чугуне с Si > 2,5 %, хотя при этом форма графита и механические свойства металла не изменяются.

Олово повышает износостойкость и коррозионную стойкость ЧШГ, способствует выравниванию механических свойств в различных по толщине сечениях отливок.

При содержании в чугуне 0,1 % олова критические точки структурных превращений сдвигаются в сторону более высоких (на 25-35 °С) температур, увеличивается прокаливаемость и снижается чувствительность высокопрочного чугуна к скорости охлаждения.

Молибден. Уже при небольших 0,15 % добавках молибдена наблюдается повышение показателей прочности высокопрочного чугуна в литом состоянии (рис. 1, а), а пластичность несколько снижается.

Особенно улучшаются показатели прочности чугуна, легированного молибденом, после нормализации (рис. 1, б).

При повышенных температурах влияние молибдена на показатели прочности чугуна проявляется более заметно (рис. 1, в). При температуре 600°С чугун, легированный 0,78 % молибдена, имеет в 2 раза более высокие показатели прочности, чем нелегированный.

Относительное удлинение нелегированного и легированного чугунов сначала с повышением температуры до 300 °С уменьшается, а затем растет. При температуре 400°С чугун, легированный молибденом, приобретает достаточно высокий уровень пластичности.

Кобальт. Кобальт с железом образует непрерывный ряд твердых растворов, сужающих у-область существования. Изменения основных механических свойств ЧШГ при легировании его кобальтом практически не происходит, и поэтому для легирования высокопрочного чугуна этот элемент практически не применяется.

Рис. 1. Зависимость от содержания молибдена механических свойств ЧШГ:

а – в литом состоянии; б – в состоянии, термообработанном на перлит; в – при различных температурах;

1 – без молибдена; 2 – при 0,52 % молибдена; 3 – при 0,78 % молибдена; сплошная – σВ, штриховая – δ