Механические свойства (МПа) ЧШГ, не регламентированные ГОСТ 7293-85

| Чугун | Е*10-3 | σСЖ | Σ0,2СЖ | σизг | τкр | τср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферритный | 165-175 | 1000-1400 | - | 750-950 | 400-600 | 320-400 |
| Перлитный | 175-185 | 1500-2000 | - | 850-1200 | 500-780 | 400-550 |
| ВЧ35 | 160-165 | 1200 | 760 | 700 | 400 | 320 |
| ВЧ40 | 160-165 | 1400 | 930 | 800 | 420 | 340 |
| ВЧ45 | 165- 170 | 1500 | 1100 | 850 | 440 | 360 |
| ВЧ50 | 170-175 | 1600 | 1120 | 900 | 520 | 400 |
| 8460 | 170-1 75 | 1800 | 1200 | 1000 | 600 | 450 |
| ВЧ70 | 180-190 | 2000 | 1280 | 1100 | 680 | 500 |