Влияние химического состава, структуры чугуна и термической обработки

на механические свойства ЧВГ

Химический состав оказывает существенное влияние на формирование структуры металлической основы (степень легирования, соотношение перлита и феррита, твердость и микротвердость), которая в свою очередь определяет уровень прочностных и пластических свойств чугуна в литом состоянии. Влияние химического состава на механические характеристики при изменении содержания основных элементов в пределах 3,0-3,8 % С, 2,2-3,0 % Si, 0,2-1,2 % Мn и 0,02-0,10 % Р выражается следующими уравнениями регрессии:

σВ = 85,5 – 12,5 С – 1,5 Si + 7,5 Мn + 25 Р;

δ= 13,6 + 4,25 С + 1,25 Si – 2,0 Мn – 12,5 Р;

НВ = 455 – 75 С – 12,5 Si + 50Мn + 125 Р.

Наибольшее влияние на механические свойства ЧВГ в литом состоянии оказывают углерод и марганец, а кремний и фосфор практически не влияют на них. При этом влияние кремния и фосфора значительно на пластические свойства ЧВГ, и в меньшей степени на σВ и НВ. Низкое и высокое содержание углерода и кремния нежелательно, так как в первом случае увеличивается склонность чугуна к отбелу и требуется усиленное вторичное модифицирование, а во втором - получается заэвтектический чугун с наличием в структуре большого количества колоний междендритного графита, резко снижающего его механические свойства.

С увеличением содержания фосфора свыше 0,05 % существенно снижается ударная вязкость ЧВГ, а при содержании фосфора более 0,1 % резко падает также и относительное удлинение.

Механические свойства чугуна в значительной степени зависят и от соотношения в его структуре количества графитных включений вермикулярной и шаровидной формы.

В табл. 1 показана зависимость механических свойств ЧВГ одинакового химического состава по основным элементам от количества шаровидного графита.

Таблица 1. Зависимость механических свойств ЧВГ от количества шаровидного графита

| Количество шаровидного графита | σВ, МПа | δ, % | НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 350 | 3,0 | 146 |
| 10-15 | 410 | 3,5 | 149 |
| 25-30 | 440 | 4,0 | 167 |

Тип металлической основы также оказывает существенное влияние на механические свойства ЧВГ: с увеличением доли перлита в металлической матрице повышаются прочность и твердость чугуна, но снижаются относительное удлинение и ударная вязкость (табл. 2).

Таблица 2. Механические свойства ЧВГ с различной металлической основой.

| Металлическая основа | σВ, МПа | δ, % | НВ | КС, кДж/м2* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90Ф(10П) | 320 | 6,0 | 146 | 340 |
| 70Ф (ЗОП) | 360 | 3,0 | 163 | 260 |
| 40Ф (60П) | 405 | 1,0 | 187 | 220 |
| 20Ф (80П) | 452 | 1,5 | 207 | 200 |

* Определяли на образцах размером 10х10х55 мм

В табл. 3 приведены механические свойства чугуна ЧВГ 40 в зависимости от его состояния и вида термической обработки. Ферритизирующий отжиг литых проб проводили в следующем режиме: нагрев до 750+10°С, выдержка 4-6 ч, охлаждение с печью до 600 + 10 °С и далее на воздухе, нормализацию - в режиме: нагрев до 900-920 °С, выдержка 6 ч и охлаждение на воздухе; отпуск для снятия напряжений: нагрев до 620±10°С, выдержка 2 ч, охлаждение с печью до 300°С и затем на воздухе. Изотермическую закалку выполняли после аустенизации при температуре 900°С в течение 2 ч в соляной ванне с температурой 350°С, с выдержкой 4 ч и последующим охлаждением на воздухе.

Таблица 1. Механические свойства ЧВГ 40 в зависимости от его состояния и вида термической обработки

| Состояние ЧВГ | Металлическая основа | σВ, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литое | Ферритно-перлитная (до 40 % П) | 416 | 323 | 3,5 | 170 |
| Ферритизирующий отжиг | Ферритная | 385 | 310 | 5,0 | 156 |
| Нормализация с отпуском | Перлитная | 480 | 410 | 2,6 | 229 |
| Изотермическая закалка | Бейнитная | 820 | - | 0,8 | 360 |