Усталостная и длительная прочность ЧВГ

Предел выносливости σ-1 характеризует способность ЧВГ выдерживать повторно-переменные нагрузки и зависит от статической прочности чугуна (табл. 1). Чем выше статическая прочность, тем больше предел выносливости чугуна.

Таблица 1. Временное сопротивление при растяжении и пределы выносливости чугунов с вермикулярным графитом

| Марка чугуна | σВ, МПа | Образцы |
| --- | --- | --- |
|  |  | гладкие | с надрезом |
|  |  | σ-1, МПа | σ-1/ σВ | σ-1к, МПа | σ-1/ σ-1к |
| ЧВГ 30 | 313 340 | 167 165 | 0,53 0,49 | - | _ |
| ЧВГ 35 | 350 388 | 170 178 | 0,48 0,46 | 100 | 1,78 |
| ЧВГ 40 | 414 | 185 | 0,45 | 108 | 1,71 |
| ЧВГ 45 | 461 473 | 205 208 | 0,45 0,44 | НО 116 | 1,80 1,79 |

При наличии концентраторов напряжений (образцы с надрезом) предел выносливости σ-1к снижается  и  в  значительной  степени уменьшается его зависимость от статической прочности чугуна.

Важной характеристикой чугуна, отражающей в наибольшей степени эксплуатационную стойкость деталей, работающих в условиях длительного воздействия повышенных температур и механических нагрузок, является длительная прочность.

В табл. 2 приведены значения длительной прочности ЧВГ с ферритной (ЧВГ-Ф) и перлитной (ЧВГ-П) матрицей и традиционно применяемых в дизелестроении низколегированных ферритного и перлитных чугунов с шаровидным и пластинчатым графитом, обычно обозначаемых ВЧ-Н, ВЧ-НМ и СЧ-ХНМ.

Таблица 2. Химический состав, структура и механические свойства чугунов с различной формой графита, применяемых в дизелестроении

| Тип чугуна | Массовая доля, % | Исходная структура | σВ | δ, % | HB | σВ 1000, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Мn | Р | S | Сг | Ni | Mo | Сu | модификатора |  | при температуре, °С |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 300 | 400 | 500 |
| ЧВГ-Ф | 3,48 | 2,50 | 0,81 | 0,06 | 0,008 | - |  | - | - | 0,11 РЗМ | ВГ+ 10% ШГ, П20 | 410 | 3,0 | 178 | 310 | 230 | 110 |
| ЧВГ-П | 3,50 | 2,05 | 0,80 | 0,08 | 0,010 | 0,23 | 1,25 | 0,45 | 1,0 | 0,12 РЗМ | ВГ + 20 % ШГ, ПЮО | 650 | 1,0 | 232 | 350 | 260 | 130 |
| ВЧ-Н | 3,50 | 2,50 | 0,56 | 0,06 | 0,006 | - | 0,85 | - | - | 0,06 Mg | ШГ, П20 | 490 | 18,0 | 170 | 340 | 345 | 130 |
| ВЧ-НМ | 3,00 | 2,60 | 0,75 | 0,075 | 0,005 |  | 0,90 | 0,50 | - | 0,08 Mg | ШГ, ПЮО | 680 | 3,0 | 255 | 470 | 330 | 160 |
| СЧ-ХНМ | 3,10 | 1,80 | 0,90 | 0,08 | 0,035 | 0,70 | 1,10 | 0,50 | - | - | ПГ, П100 | 330 | - | 187 | 280 | 200 | 80 |

С повышением температуры максимально допустимые напряжения уменьшаются, но длительная прочность перлитного чугуна остается несколько выше, чем ферритного, хотя с повышением температуры эта разница уменьшается. В результате интерполирования значений длительной прочности σВ 1000 до выдержки 104 ч установлено, что они у перлитного и ферритного чугунов за счет постепенного распада (при 500 °С) перлита становятся практически равными.

По длительной прочности ЧВГ почти в 1,5 раза превосходят ЧПГ, но несколько уступают ЧШГ.