Технологические свойства

Качество литых чугунных деталей зависит не только от механических, но в значительной степени и от технологических литейных свойств чугуна. Необходимые механические свойства чугуна, определяемые на специальных пробах, могут быть достигнуты в отливках только в том случае, если технология их изготовления учитывает особенности литейных свойств сплава.

Литейно-технологические свойства оказывают существенное влияние на заполняемость формы, которая обеспечивает получение деталей сложной конфигурации, и определяют возможность получения отливок с высокой размерной точностью без усадочных раковин, неметаллических включений, трещин и других дефектов.

Жидкотекучесть. Основным свойством, характеризующим способность сплава заполнять литейную форму и получать соответствующую ей четкую конфигурацию отливки, является жидкотекучесть.

Для ЧВГ оптимального состава с СЕ = 4,3...4,5 % была определена жидкотекучесть при заливке чугуна в интервале 1270-1390 °С в форму из жидкого стекла с каналом в виде спирали с поперечным сечением 50 мм. Данный чугун имеет хорошую жидкотекучесть (рис. 1), которая возрастает с повышением температуры заливки и практически не отличается от жидкотекучести чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом.

Это позволяет в промышленных условиях отливать из ЧВГ очень сложные по конфигурации детали с различной толщиной стенки.

Рис. 1.  Зависимость длины спирали  L от температуры T заливки:

о, •, х - соответственно чугуны с пластинчатым, шаровидным и вермикулярным графитом

Объемная и линейная усадка. Усадка определяет склонность чугуна к образованию в отливках горячих и холодных трещин, а также усадочных дефектов (пористости или раковин).

На рис. 2 показана зависимость объема VУ..Р. концентрированной усадочной раковины от количества Q шаровидного графита в ЧВГ. Объем усадочной раковины ЧВГ с ростом количества шаровидных включений до 30 % изменяется незначительно и составляет 2-3 %. С последующим увеличением количества шаровидного графита V быстро достигает 5-7 %, что характерно для ЧШГ.

Рис. 2. Зависимость объема усадочной раковины VУ..Р. от количества Q шаровидного графита в ЧВГ

В зависимости от углеродного эквивалента СЕ и степени сфероидизации графита (до 30 % шаровидного) VУ.Р. ЧВГ изменяется в пределах 1- 4 % и, как у ЧПГ, имеет тенденцию к уменьшению с увеличением СЕ.

В табл. 1 приведены значения общей линейной усадки ЕЛИН значения линейной усадки (расширения) на отдельных этапах затвердевания и охлаждения чугунов с различной формой графита.

Таблица 2. Линейная усадка чугунов с различной формой графита

| Форма графита | СЕ, % | Линейная усадка |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЕПР | ЕДП | Еγ(α | ЕПП | ЕЛИН |
| Пластинчатая | 3,85 | 0,13 | 0,33 | 0 | 0,93 | 1,13 |
| Вермикулярная | 4,59 3,75 | 0,30 0,24 | 0,36 0,46 | 0,03 0 | 1,03 0,96 | 1,06 1,18 |
| Шаровидная | 4,41 3,82 | 0,60 0,40 | 0,40 0,48 | 0,05 0,03 | 1,05 0,97 | 0,80 1,02 |
| Обозначения: ЕПР - предусадочное расширение; ЕДП - доперлитная усадка; Еγ(α - расширение при перлитном превращении; ЕПП -послеперлитная усадка. |

У ЧВГ, как у ЧПГ и ЧШГ, ЕЛИН состоит из ЕПР, ЕДП, Еγ(α, ЕПП. При этом по величине отдельные составляющие ЕЛИН у ЧВГ несколько отличаются от таких же составляющих ЧПГ и ЧШГ. Так, величина ЕПР у ЧВГ несколько больше, чем у ЧПГ, и в 2 раза меньше, чем у ЧШГ. Однако для всех чугунов характерна одинаковая закономерность: с уменьшением степени их эвтектичности уменьшается ЕПР и увеличивается ЕЛИН.

Установлено, что предусадочное расширение у ЧВГ, как и у ЧПГ, происходит в основном при эвтектической кристаллизации, в то время как у ЧШГ оно начинается уже несколько выше температуры эвтектической кристаллизации и заканчивается в твердом состоянии.

Выделение основной массы достаточно разветвленных вермикулярных включений графита в период эвтектической кристаллизации также способствует более полной компенсации усадки чугуна в жидко-твердом состоянии. В результате этого ЧВГ имеет более низкую склонность к образованию усадочных дефектов, чем ЧШГ, и почти такую же, как ЧПГ.

Таким образом, ЧВГ обладает хорошими линейными свойствами и может широко применяться вместо ЧПГ, а также успешно использоваться вместо ЧШГ при получении сложных фасонных отливок, в которых трудно, а порой и невозможно предотвратить образование усадочных дефектов.