Эксплуатационные свойства

Износостойкость ЧВГ. Износостойкость материала зависит от условий трения и параметров испытаний. В табл. 3.4.18 приведены значения износа образцов из чугунов с различной формой графита в условиях сухого трения и трения с ограниченной смазкой при качении и скольжении, соответствующих условиям работы поршневых колец и гильз цилиндров дизельных двигателей.

Очевидно, что скорость изнашивания при установившемся режиме у ЧВГ меньше, чем у ЧПГ, но несколько выше, чем у ЧШГ.

Таблица 1. Скорость изнашивания (мг/ч) образцов из чугунов с различной формой графита

| Тип чугуна | Трение |
| --- | --- |
|  | качения | скольжения |
|  | сухом | с ограниченной смазкой | сухом | с ограниченной смазкой |
| ЧПГ | 1,6-1,8 | 1,7 | 1,2-1,4 | 1,3 |
| ЧВГ | 1,0-1,1 | 0,9 | 0,78-0,80 | 0,6 |
| ЧШГ | 0,7-0,73 | 0,6 | 0,40-0,50 | 0,3 |

Сравнительные исследования на моторном стенде в условиях граничного трения поршневых колец из низколегированных чугунов с пластинчатым, вермикулярным и шаровидным графитом (табл. 2) показали, что в период совместной приработки деталей (5-10 ч) износ колец из ЧШГ в 1,8 раза меньше, чем у колец из ЧПГ и несколько выше износа колец-из ЧВГ. В последующем установившемся режиме трения износ поршневых колец из ЧВГ и ЧШГ имеет одинаковые значения, которые в 1,5 раза меньше, чем у колец из ЧПГ. Это достигается благодаря повышенным упругим свойствам и теплопроводности материала, а также равномерному давлению на стенки цилиндра при более быстрой приработке поршневых колец из ЧВГ. Кольца из ЧВГ контактируют по всей поверхности с гильзой, что приводит к увеличению уплотнения камеры сгорания и повышению экономичности дизельных двигателей.

Таблица 2. Физико-механические свойства поршневых колец, изготовленных из чугунов с различной формой графита

| Показатель | ЧПГ | ЧВГ | ЧШГ |
| --- | --- | --- | --- |
| σВ, МПа | 365 | 575 | 780 |
| σ-1, МПа | 128 | 167 | 186 |
| Е·10-4, МПа | 15,62 | 17,20 | 17,86 |
| δ,% | 0,3 | 1,4 | 3,0 |
| НВ | 269 | 269 | 285 |
| λ, Вт/(м·°С) | 49,6 | 46,4 | 36,2 |
| ε,% | 2,0-4,5 | 1,2-2,7 | 0,5-1,8 |
| σВразр, МПа | 684 | 863 | 947 |
| Рупр, Н | 18,6 | 27,8 | 36,6 |

Обозначение: σВразр – предел прочности при разрушении кольца;

Рупр  – сили под действием которой устраняется зазор.

Для цилиндровых втулок мощных дизельных двигателей определены по схеме «ролик-колодочка» значения коэффициента трения f низколегированных чугунов с вермикулярным и пластинчатым графитом при различном сочетании трущихся пар: между роликами из перлитного ЧВГ и серого чугуна СЧ-ХНМГ и соответственно колодочками из ЧШГ (ВЧ-ХНММ) для компрессионных поршневых колец как нехромированных, так и хромированных и чугуна с пластинчатым графитом (СЧ-ХМ) для маслосъемных колец. Химический состав, микроструктура и твердость чугунов приведены в табл. 3, а на рис. 1 - графики зависимости коэффициента трения f материала от давления.

Значения коэффициентов трения ЧВГ-П и СЧ-ХНМГ в паре с нехромированными колодочками из ВЧ-ХНММ при рабочем давлении 10-15 МПа существенно различаются (рис. 3, а), а при давлении более 25 МПа становятся одинаковыми. Эти зависимости при трении с нехромированными колодочками из чугуна СЧ-ХНМГ и хромированными колодочками из ВЧ-ХНММ (рис. 3, б, в) для обоих видов чугунов имеют одинаковый характер и значения коэффициентов трения (особенно в диапазоне рабочих давлений) мало различаются.

Из рис. 3 видно, что по своим антифрикционным свойствам ЧВГ-П не уступает низколегированному чугуну с пластинчатым графитом  СЧ-ХНМГ,  применяемому в качестве материала для цилиндровых втулок большинства дизельных двигателей.

Герметичность. На герметичность (или гидроплотность) чугунных отливок большое влияние оказывает форма, равномерность распределения и компактность включений графита, а также общее количество графита в структуре.

Рис. 1. Зависимость коэффициента тренияот давления Р: 1 – СЧ-ХНМГ,  2 – ЧВГ-П

Результаты проверки герметичности чашеобразных образцов с рабочим диаметром 14 мм и толщиной стенки днища 0,8 мм из чугунов с ПГ, ВГ и ШГ, вырезанных из литых цилиндрических ступенчатых проб с диаметром ступеней 30,45, 60, 85 и 100 мм, а также (только для ЧВГ) из литых проб диаметром 20, 80 и 200 мм, показали, что давление начала протечки дна образца у нелегированного ЧПГ с увеличением диаметра литой пробы уменьшается с 5,0-7,5 до 2,0-3,0 МПа, а у ЧВГ с увеличением диаметра пробы от 20 до 80 мм с 25,0 до 11-12 МПа и при диаметре пробы 200 мм составляет 7,0-7,5 МПа. В то же время у всех образцов из ЧШГ, несмотря на увеличение диаметра проб с 30 до 100 мм, это давление превышает 25 МПа.

Таким образом ЧВГ (при отсутствии в его структуре пластинчатых включений графита) по герметичности (при испытании проб малого диаметра) практически не уступает ЧШГ. При этом чем больше количество шаровидного графита в структуре ЧВГ, тем выше его герметичность.

Таблица 3. Химический состав, микроструктура и твердость износостойких чугунов с различной формой графита

| Тип чугуна | Массовая доля, % | НВ | Микроструктура |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Мл | Р | S | Сг | Ni | Mo | Си | Mg |  |  |
| ЧВГ-П | 3,19 | 2,28 | 1,16 | 0,08 | 0,005 | 0,25 | 1,24 | 0,38 | 0,34 | - | 255 | 95 % ВГ, 5 %, ШГ, 90 % П |
| СЧ-ХНМГ | 2,93 | 1,66 | 1,03 | 0,12 | 0,042 | 0,53 | 1,34 | 0,56 | - | _ | 299 | 100 %П Г, 100 %П |
| ВЧ-ХНММ | 3,14 | 2,35 | 1,15 | 0,06 | 0,009 | 0,37 | 1,48 | 0,59 | 0,36 | 0,041 | 265 | 100 %Ш Г, 100 %П |

Термостойкость. В табл. 4 приведены значения относительной термостойкости чугунов ЧПГ, ЧВГ и ЧШГ, полученные при термоциклических испытаниях с различными параметрами. Температурный интервал термоциклирования 20-450°С характеризует условия работы деталей дизельных двигателей (крыш цилиндров, поршней), 20-650°С соответствует условиям работы литейных металлических форм (кокилей), а 20-900 °С -характерен для условий работы сталеразливочных изложниц.

Таблица 4. Относительная термостойкость*  высокопрочных чугунов при термоциклических испытаниях

| Размеры образца, мм | Температура термоциклиро-вания, °С | Время нагрева, с | Время охлаждения, с | Относительная термостойкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЧВГ | ЧШГ |
| диам. 15x55 | 20-450 | 172 | 17 | 2,0-2,2 | 2,4-2,8 |
| диам. 30x40 | 20-450 | 22 | 15 | 1,5-1,8 | 2,0-2,2 |
| диам. 30x20 | 20-630 | 60 | 18 | 1,7-2,0 | 2,5-3,0 |
| диам. 20x30 | 20-650 | 55 | 180 | 1,8-2,0 | 2,2-2,5 |
| диам. 30x20 | 20-800 | 60 | 18 | 1,1-1,5 | 1,6-2,0 |
| диам. 20x20 | 20-900 | 52 | 19 | 1,25-1,4 | 1,6-1,8 |

* Отношение термостойкости чугуна к термостойкости ЧПГ, принятой за еденицу

Анализ закономерностей роста и развитие трещин и изменения микротвердости и микроструктуры ЧВГ в процессе термоциклирования показал, что трещины появляются всегда на поверхности образца у границ графитовых включений или распространяются к ним. По мере увеличения числа термоциклов развитие трещин носит избирательный характер: они распространяются между включениями графита в направлении, перпендикулярном к поверхности образца, причем интенсивнее этот процесс протекает в местах концентрации напряжений.

Трещины быстрее зарождаются и распространяются в ЧВГ с перлитной металлической основой. Позднее возникают и медленнее распространяются трещины в ферритном ЧВГ, что обусловлено как температурной стабильностью ферритной матрицы, так и высокой ее пластичностью.

По мере накопления термоциклов в перлитном ЧВГ происходят периодические изменения в структуре металлической основы, вызывающие соответствующие изменения его механических свойств. В начальный период исходная перлитная структура постепенно становится троосто-бейнитно-мартенситной. Затем происходит распад этой структуры и формируется ферритно-перлитная металлическая основа, в которой наблюдаются уже обычный пластинчатый перлит и оторочки феррита вокруг графитных включений. Количество феррита достигает 10-20 %. Дальнейшее увеличение количества теплосмен очевидно вследствие возникновения сдвиговых процессов в решетке железа из-за многократных объемных изменений и перераспределения углерода при циклических нагревах и охлаждениях приводит к образованию мартенсита в структуре и, соответственно, к возрастанию прочности и твердости чугуна. После 1000 циклов нагрева и охлаждения снова происходит распад мартенсита и формируется структура зернистого перлита, а прочность чугуна снижается до минимального уровня.

На структуре ферритного ЧВГ воздействие теплосмен проявляется очень мало. Наблюдается лишь частичная ферритизация остаточного перлита, а прочностные характеристики чугуна остаются практически неизменными.

В результате сравнения экспериментальных значений относительной термостойкости установлено, что детали из высокопрочных чугунов с вермикулярным и шаровидным графитом при определенных условиях могут иметь более высокую эксплуатационную стойкость, чем детали из ЧПГ.

Демпфирующая способность ЧВГ. Демпфирующая способность (циклическая вязкость) ЧВГ характеризуется коэффициентом затухания колебаний QT и логарифмическим декрементом затухания колебаний δц, зависимость между ними следующая:

Q-1 = δц/n,      где п - число циклов колебаний.

У ЧВГ δц примерно в 1,7 раза ниже, чем у ЧПГ, но примерно в 1,8 раза выше, чем у ЧШГ.

На рис. 2 показана зависимость коэффициента затухания колебаний Q-1 от максимальной амплитуды начальных поперечных колебаний у чугунов с пластинчатым (СЧ 30), вермикулярным (ЧВГ 35 и ЧВГ 45) и шаровидным графитом (ВЧ 60) в литом состоянии (2, а) и после закалки на мартенсите отпуском (рис. 2, б).

В табл. 5 приведены химический состав и механические свойства этих чугунов.

Таблица 5. Химический состав, структура и механические свойства чугунов с различной формой графита

| Тип чугуна | Массовая доля, % | Структура | σВ, МПа | δ,% | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Мn | Р | S | Ni |  |  |  |  |
| СЧ30 | 3,0 | 1,35 | 0,85 | 0,07 | 0,028 | _ | Пластинчатый графит, перлит 100 % | 308 395 | - | 223 277 |
| ЧВГ35 | 3,45 | 2,70 | 0,40 | 0,05 | 0,005 | _ | Вермикулярный графит + 10% шаровидного, перлит 10-15% | 380 675 | 4,5 | 170 286 |
| ЧВГ45 | 3,40 | 2,09 | 1,18 | 0,05 | 0,006 | 1,19 | Вермикулярный графит + + 20 % шаровидного, перлит 95 % | 603 725 | 1,0 | 273 375 |
| ВЧ60 | 3,45 | 2,50 | 0,80 | 0,06 | 0,006 | 0,82 | Шаровидный графит, перлит 95 % | 620 805 | 2,5 | 229 380 |

В числителе - в литом состоянии, в знаменателе - после закалки.

Примечания:1. Чугуны с вермикулярным графитом содержат 0,10-0,12% РЗМ.

2. ЧВГ 45 дополнительно содержит 0,2% Сг, 1,3 % Си и 0,25 % Мо.

- ВЧ 60 дополнительно содержит 0,06 % Mg.

- После закалки металлическая основа всех чугунов - мартенситная.

Из указанных материалов наибольшей демпфирующей способностью обладает ЧПГ: Q-1 = (8...14)103 в литом состоянии и Q-1 = (10...20)10 после закалки, а наименьшей ЧШГ: Q-1 соответственно (2,2-3,8)103 и (3,0-4,6)103. Чугуны с вермикулярным графитом занимают промежуточное положение.

При этом нелегированный ЧВГ 35 обладает вдвое большей демпфирующей способностью в литом состоянии и почти вчетверо большей после закалки, чем ЧШГ, в то время как легированный ЧВГ 45, прочность которого близка к прочности ВЧ 60, в литом состоянии близок по демпфирующей способности к ЧШГ, а после закалки почти вдвое превосходит последний. По сравнению с литым состоянием демпфирующая способность этих чугунов с получением мартенситной структуры (закалка+отпуск) повышается при существенном повышении и прочности. Значительное повышение демпфирующей способности наблюдается только у ЧПГ и нелегированного ЧВГ.