Сравнительные исследования эффективности графитизирующих  модификаторов с различным содержанием бария

Кандидаты техн. наук В.В. Андреев и Л.С. Капустина (ФГУП «ЦНИИТМАШ»)

Основными требованиями к графитизирующим модификаторам являются:

- устранение отбела в чугунных отливках (или  структурно свободного цементита),

- увеличение длительности сохранения модифицирующего эффекта, что очень важно для крупных толстостенных отливок,

- воздействие на распределение, морфологию и размер включений пластинчатого графита и повышение изотропности структуры и механических свойств чугуна в разностенных сложной конфигурации фасонных отливках.

С целью оптимизации составов модификаторов по содержанию бария для решения указанных задач провели сравнительные исследования по эффективности влияния силикобария серийных марок ФС65Ба4, ФС65Ба12 и специально выплавленных опытных партий ФС65Ба25 и ФС65Ба35, содержащих соответственно ~ 4, 12, 25 и 35%Ва, на структуру и механические свойства чугунов с пластинчатым графитом.

Выплавку чугунов проводили в индукционной печи ИЧТ-1 с последующей внепечной обработкой при температуре 1380-1400ОС указанными лигатурами в разливочном ковше (присадка размещалась на дне ковша перед выпуском металла). Из каждого ковша отливали в песчаных жидкостекольных формах следующие пробы:

- клиновые высотой  60, длиной 120  и толщиной у основания клина 30 мм,

- ступенчатые шириной 50, длиной 160 мм и соответственно с толщиной ступенек 3, 6, 12, 24 и 40 мм,

-  стандартные цилиндрические пробы Ø30х300 мм для определения прочностных свойств.

В таблице 1 приведены данные по величине отбела по клину чугуна с пластинчатым графитом марки СЧ25 (СЕ=3,7%), модифицированного обычным 75%-ным ферросилицием и силикобарием с различным содержанием Ва.

Таблица 1 – Влияние содержания бария в лигатуре на величину отбела по клину

| Величина присадки, % | Высота полного отбела по клину, мм |
| --- | --- |
|  | ФС75 | ФС65Ба4 | ФС65Ба12 | ФС65Ба25 | ФС65Ба35 |
| 0,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 0,05 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 0,10 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 0,30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |

Эти данные показывают, что по сравнению с ФС75 все исследуемые бариевые модификаторы значительно эффективнее снижают склонность чугуна к отбелу. Так, например, присадка  с 4%Ва при расходе 0,1% снижает отбел по клину в 2 раза, что достигается лишь при присадке 0,3% ФС75. Увеличение концентрации Ва в лигатуре повышает её эффективность и при содержании 25%Ва достаточно ввести в чугун 0,05% лигатуры, чтобы практически полностью устранить отбел. Дальнейшее повышение концентрации Ва в лигатуре  не улучшает  результаты по снятию отбела и, по-видимому, вряд ли целесообразно.

Результаты исследования влияния времени выдержки в ковше модифицированного жидкого чугуна марки СЧ30 (СЕ=3,5%) на величину отбела в клине (таблица 2) показали, что наибольшую длительность модифицирующего эффекта сохраняет силикобарий с высоким содержанием бария (25% Ва). При этом и серийная марка ФС65Ба4 в сравнении с обычным  ферросилицием ФС75 сохраняет модифицирующий эффект в течение более длительного (в 1,5-2 раза) периода времени.

Таблица 2 – Влияние содержания бария на длительность модифицирующего эффекта

| Тип модификатора | Высота отбела по клину (мм) после выдержки в ковше, мин |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ФС75 (0,3%) | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| ФС65Ба4 (0,1%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 25 |
| ФС65Ба25 (0,1%) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 |

Примечание: Высота отбела по клину исходного (немодифицированного) чугуна ~30 мм.

Критерием оценки изотропности структуры и механических свойств модифицированного чугуна могут служить данные изменения твердости в ступенчатой пробе, имитирующей разностенную отливку. Такие данные (таблица 3), полученные при модифицировании чугуна марки СЧ25 (СЕ=3,7%), показывают, что обычный  ферросилиций ФС75 и силикобарий с низким содержанием бария (4-12% Ва), эффективно снижая склонность к отбелу и твердость чугуна, не оказывают заметного влияния на  микроструктуру  металла в процессе кристаллизации ступенчатой пробы и, соответственно, на выравнивание твердости чугуна в разных сечениях отливки. При этом твердость чугуна в каждом сечении ступеньки определяется скоростью её затвердевания и чем толще сечение, тем медленнее идет процесс кристаллизации, укрупняются включения графита и литое зерно, в результате чего наблюдается значительная разница в твердости, а соответственно и не высокая изотропность структуры и механических свойств металла в отливке.

Таблица 3 – Влияние содержания бария в лигатуре на  твердость чугуна в ступенчатой пробе

| Марка модификатора | Величина присадки, % | Твердость (НВ) чугуна в ступенчатой пробе при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 | 12 | 24 | 40 |
| - | 0,00 | 415 | 287 | 241 | 223 | 217 |
| ФС75 | 0,30 | 302 | 269 | 229 | 207 | 197 |
| ФС65Ба4 | 0,10 | 269 | 241 | 229 | 217 | 170 |
| ФС65Ба12 | 0,10 | 255 | 235 | 229 | 217 | 187 |
| ФС65Ба25 | 0,05 | 249 | 229 | 229 | 217 | 187 |
| ФС65Ба25 | 0,10 | 241 | 229 | 229 | 229 | 217 |
| ФС65Ба25 | 0,20 | 235 | 229 | 229 | 229 | 217 |
| ФС65Ба25 | 0,25 | 235 | 229 | 229 | 229 | 217 |
| ФС65Ба25 | 0,50 | 241 | 229 | 229 | 217 | 197 |

Модифицирование чугуна ФС65Ба25 в количестве 0,05% от массы металла, достаточном для снятия отбела в сечении 3 мм, приводит и к заметному выравниванию твердости в ступенчатой пробе. Для повышения изотропности чугуна достаточна присадка ФС65Ба25 в количестве 0,10-0,25%. При увеличении присадки этого модификатора до 0,5% и выше проявляется уже влияние количества вводимого кремния, изменяющего химический состав чугуна (повышение СЕ), что приводит к заметному снижению твердости в толстых сечениях ступенчатой пробы за счет появления феррита в металлической основе.

Благодаря более глубокому воздействию на процесс кристаллизации чугуна, чем только снятие отбела или устранение структурно свободного цементита, модифицирование высокопроцентным силикобарием марки ФС65Ба25 позволяет  повысить (на 10-20%) и прочностные характеристики чугуна (таблица 4) за счет формирования более плотной и мелкозернистой структуры металла в отливке.

Таблица 4 – Влияние величины присадки ФС65Ба25 на прочность чугуна

| Величина присадки ФС65Ба25, % | Временное сопротивление при растяжении -σВ, МПа |
| --- | --- |
|  | СЧ15 (СЕ=4,3%) | СЧ25 (СЕ=3,7%) | СЧ30 (СЕ=3,5%) |
| 0,00 | 156 | 250 | 285 |
| 0,10 | 170 | 270 | 317 |
| 0,15 | 167 | 275 | 320 |
| 0,20 | - | 273 | 320 |
| 0,25 | - | 278 | 325 |
| 0,30 | - | 280 | 325 |

При получении высоких марок серого чугуна использование этого модификатора наиболее эффективно.

Таким образом, в зависимости от условий конкретного производства и поставленной цели по улучшению качества чугунного литья следует выбирать наиболее эффективную марку силикобария.