#### «Способы модифицирования чугуна»

#### авторов: к.т.н. Шкарупы И.Л., Викулина А.В.,

#### д.т.н. Русановой Л.Н., Алексеева М.К., к.х.н. Гуриной Т.В.

На ФГУП  «ОНПП «Технология», одном из ведущих научных центров авиационно-космического комплекса, разработаны составы и способы модифицирования серого и отбеленного чугуна таблетированными тонкодисперсными керамическими смесями.

Разработанные модификаторы незаменимы в процессах изготовления:

мелющих тел, тормозных колодок, валков прокатных станов и т. п.

Предлагаемые различные составы тонкодисперсных керамических модификаторов необходимы для повышения:

- ударостойкости отливок (вчетверо);

- поверхностной твёрдости (на 5-7 ед.)

- прочностных характеристик (на 25-30%)

- износостойкости (вдвое)

- полноты и эффективности усвоения модифицирующей смеси

- экономичность процесса, выражается в:

  - снижении энергозатрат на модифицирование чугуна;

- резком снижении расхода смеси (с обычных 1-2% до 0,008-0,012% от    массы  выплавляемого чугуна);

- отказе от дорогостоящей магниевой лигатуры.

- экологичности процессов модифицирования.

Целью  способа модифицирования является повышение износостойкости отливок из серого и отбелённого чугуна.

Она достигается тем, что модифицирования чугуна, включающем обработку расплава плакированной парафином экзотермической смесью оксида железа, порошка алюминия и углеродосодержащего материала, в расплав дополнительно вводят порошок молибдена с размером частиц 10-100 мкм в количестве 0,3-0,4 % от массы расплава.

Поскольку молибден является тугоплавким металлом, для его активного растворения требуется высокая температура расплава. Создаются реальные предпосылки для активирования окислительно-восстановительной реакции между оксидом железа, алюминием и углеродосодержащим материалом. Обе реакции протекают со значительным выделением тепла, т.е. суммарный алюминокарботермический процесс создаёт локальный перегрев расплава (до 28000С) в зоне частиц экзотермической смеси. В этой зоне происходит активное растворение в металле частиц молибдена. В результате возрастает эффективность его усвоения, что позволяет расходовать небольшое количество добавки (порядка 0,3 % от массы расплава).

Однородность отливок, эффективность процесса модифицирования, количество центров кристаллизации чугуна увеличивается также за счёт перемешивания газами, образующими в результате алюминокарботермии и разложения плакирующего агента.

Применение высокодисперсной экзотермической смеси и молибдена даёт возможность проводить обработку расплава при сравнительно низких температурах плавильной печи.

Результаты экспериментов по износостойкости приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Номер пробы | Модификатор | Состав модификатора, % от массы | Износостойкость, г/мин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экзотермич. смесь | Молибден |  |
| 1 | Известный | 0,008 | - | 0,1308 |
| 2 | - | 0,008 | 0,3 | 0,1245 |
| 3 | Предлагаемый | 0,008 | 0,4 | 0,0917 |
| 4 | Предлагаемый | 0,008 | 0,5 | 0,0891 |
| 5 | Предлагаемый | 0,008 | 0,6 | 0,0891 |

Рентгеноструктурный и фазовый анализы показал, что в модифицированном чугуне кроме α-железа и карбида Fe3C и FeC обнаружены дисперсные кристаллики ε -карбида типа ε - Fe3C, наличие которого приводит к дисперсному упрочнению железоуглеродистых сплавов. ε –карбид когерентно связан с решёткой металла, о чём свидетельствует резкое увеличение в этой зоне основного пика интенсивности α-железа.

Структура полученного чугуна оказалась сходной с мартенситной структурой стали, легированной большим количеством молибденсодержащих соединений, отпущенной при высоких температурах (500-600 0С).

Возникновение частиц специального карбида и появление мартенситной структуры привело к росту стойкости чугуна к износу в 1,5 раза.

2.

Для изготовления деталей, испытывающих значительные ударные нагрузки, необходимо улучшить механические свойства чугунных отливок, особенно поверхностную твёрдость изделий, в частности, путём увеличения количества активных центров кристаллизации в расплаве и повышения усвоения модификатора.

Целью модифицирования является повышение поверхностной твёрдости отливок, экономичности процесса и улучшения экологии окружающей среды.

Она достигается тем, что модифицирование серого чугуна, включающего обработку углеродсодержащим компонентом в качестве этого компонента используют отходы производства графитовых изделий, предварительно подвергнутые вибропомолу и плакированные углеводородами метанового ряда, в частности, парафином.

Интенсификация развития поверхности углеродистых отходов путём вибропомола повышает эффективность усвоения модификатора, количество активных центров кристаллизации и снижает объёмную долю графита в сплаве.

Плакирование модификатора парафином исключает его насыщение влагой и кислородом воздуха, вследствие чего отпадает необходимость в дополнительном расходе электроэнергии на прокаливание добавки, особенно при обработке больших масс чугуна. Графит, покрытый защитным слоем, может длительное время сохранять свою активность.

Продукты разложения парафинового слоя увеличивают количество центров кристаллизации в расплаве, улучшают тепломассообмен между модификатором и расплавом за счёт барботажа образующихся газов. Вследствие этого модифицирующие частицы более равномерно распределяются по объёму жидкого металла, увеличивая однородность отливки и повышая прочностные свойства.

Кроме того, плакирование парафином создаёт возможность дозирования и формования состава, предотвращает его рассыпание по зеркалу расплава, повышает степень усвоения и экологичность процесса модифицирования.

Использование отходов улучшает экологию окружающей среды.

Исследования показали, что объёмная доля свободного графита в отливках, полученных этим способом, резко снижается, вплоть до точечных очагов. Изменяется морфология графита от пластинчатого до вермикулярного, измельчаются графитные включения. Структура отливок становится более дисперсной и однородной, в том числе и от края шара к его центру.

Использование предложенного способа повышает микротвёрдость края образцов. Поверхностная твёрдость возрастает на 5 – 7 единиц HRC.

Повышение твёрдости и однородности отливок позволяет использовать предложенный способ в процессе литья помольных шаров и деталей, испытывающих ударные нагрузки.