В.А. Изосимов - канд. техн. наук, доцент (ЧГАУ),

В.И. Суркин -д-р техн. наук, профессор (ЧГАУ), Н.Н. Попков (ЧГАУ),

А.В. Изосимов - начальник техбюро (з-д «Челябэнергоремонт»)

Высокопрочный чугун с вермикулярным графитом  - перспективный материал

для изготовления поршней двигателя Д-180

Показаны перспективы применения чугуна с вермикулярным графитом для изготовления поршней тракторного двигателя Д-180.

Материалы, применяемые для изготовления цельнолитных поршней двигателей внутреннего сгорания, должны обладать достаточно высокими механическими свойствами. Эти требования в значительной степени противоположны, по необходимы, так как различные части поршня имеют различные назначения: верхняя часть (головка) воспринимает в основном силовую нагрузку, средняя и нижняя части (юбка) работают в основном на трение.

На заводах поршни изготавливают цельнолитыми и составными. Составная конструкция позволяет изготавливать головку и юбку поршня из различных материалов, головку - из жаропрочного, а юбку из антизадирного и износостойкого.

Создание новых конструкций современных двигателей и форсирование режимов работы в целях повышения их мощности предполагает наличие надежных двигателей цилиндропоршневой группы и прежде всего поршней. Материал поршня должен обладать достаточной прочностью при рабочих температурах, износоустойчивостью, высокой теплопроводимостью, небольшим коэффициентом линейного расширения и малой плотностью. Практически всем этим условиям не может удовлетворять ни один из существующих поршневых материалов. Поэтому выбор того или иного сплава поршней производят с учетом условий эксплуатации, размеров и конструкции поршня, то есть удовлетворять основные требования к материалу поршня часто в ущерб других, менее важным для данной конструкции.

Поршни из алюминиевых сплавов, которыми оснащаются современные автотракторные двигатели, уже не обеспечивают возможности дальнейшего форсирования и температуры в камере сгорания до 550°С, а также повышение долговечности и надежности связаны с необходимостью замены алюминиевых сплавов сталью или высококачественными чугунами [1].

Основное препятствие к широкому применению тонкостенных поршней из стали -снижение антидетонационных характеристик двигателя, что вызвало необходимость уменьшения степени сжатия.

Чугун лишен этих недостатков, отличается лучшими литейными свойствами и наиболее приемлем для замены алюминиевых сплавов.

Однако масса чугунного поршня не должна намного превышать массу алюминиевого. Поэтому создана конструкция, имеющая более тонкие стенки.

Проведены анализ физико-механических характеристик чугунов с различной формой графита. Определены их механические характеристики при разных температурах, теплофизические характеристики, термическая выносливость и технологические свойства. Чугуны с разной формой графита имеют различные значения параметров, способствующих повышению или понижению их сопротивления термоусталости. Анализ показал, что чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) и высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) наиболее перспективны.

В результате исследований установлено, что термическая выносливость ВЧШГ колеблется в пределах 1100-1400 циклов, ЧВГ -550-650, ковкого чугуна (КЧ) - 350-450, серого чугуна (СЧ) -120-180 циклов до разрушения [2].

Сопротивление чугунов термической усталости является функцией

КТТ = f  ((σВ, λ, δ, m) / (E, α, ∆Т, k)),

где σВ - предел прочности при растяжении, Мпа; δ - относительное удлинение, %; λ - теплопроводность, Вт/(м.к.); ∆Т - градиент температур цикла, К; Е - модуль упругости I04, Мпа; α - коэффициент термического расширения *10-6, К-1; m - объемный фактор; k - коэффициент концентрации напряжений.

Из анализа табл. 1 следует, что для повышения надежности и долговечности поршней наиболее подходящим по комплексу свойств является ЧВГ. Он имеет достаточно высокие показатели физико-механических свойств и при повышенных температурах (табл. 2).

Таблица 1. Свойства чугунов с различной формой графита

| Материал | σВ, МПа | δ, % | λ, Вт/м°С | Е-106, МПа | Твердость, НВ | α·10-6 | Объем усадочной раковины, VУР, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЧ | 100-400 | 1 | 50-60 | 7,5-15,5 | 190-250 | !0,5 | 1 |
| КЧ | 200-500 | 2-12 | 35-40 | 16-18,5 | 160-260 | 10,5 | 3,5 |
| ЧВГ | 350-500 | 2-6 | 42-50 | 14-16 | 170-220 | 10,5 | 2,2 |
| ЧШГ | 350-900 | 3-25 | 25-35 | 16-18.5 | 140-300 | 10,5 | 5,6 |
| Алюминиевые сплавы | 200 | 2-10 | 200 | 7 | 50 | 24 |  |

Таблица 2. Свойства ЧВГ при различных температурах, °С

| Характеристика свойств чугуна | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σВ, МПа | 480 | 480 | 475 | 450 | 400 | 380 | 300 |
| δ, % | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Е-106, МПа | 15,19 | 14,89 | 14.62 | 14,Н | 13,42 | 13,03 | 11,44 |
| λ, Вт/мК | 48 | 45,5 | 42,5 | 40 | 38,5 | 38 | 37,5 |

Сочетание высоких показателей механических свойств при повышенной теплопроводности, высокой термостойкости позволяет рекомендовать этот материал для поршней, воспринимающих большие термоциклические нагрузки. Кроме того, хорошие технологические (литейные) свойства позволяют использовать ЧВГ вместо ВЧШГ при получении сложных фасонных отливок, в которых тяжело, а порой невозможно предотвратить даже специальными методами образование усадочных дефектов. Вследствие такой замены обеспечиваются более высокие плотность и качество металла.

Этот чугун как новый конструкционный материал представляет также интерес в связи с требованиями техники безопасности и норм промышленной санитарии.

Получение вермикулярного графита надежнее обеспечивает применение в качестве модификаторов редкоземельных металлов (РЗМ), что позволяет избежать пироэффекта и образования дыма при обработке жидкого металла. Надо подчеркнуть, что эффект обработки жидкого металла церием затухает медленнее, чем эффект обработки магниевыми лигатурами при ВЧШГ.

В целях дальнейшего улучшения специальных свойств ЧВГ при помощи экспертной оценки и метода планирования эксперимента выбран ряд легирующих элементов: Si, Cr, Сu, Mo, Ni. Выбрано направление оптимизации химсостава ЧВГ.

Список литературы:

- Суходолъская Е.А., Таран Б.П. Высокопрочный чугун с вермикулярным графитом - перспективный материал поршней дизельных двигателей //Вестник ХПИ. 1986. №239.

- Чугун. Справочник / Под ред. А.Д. Шермана, А.А. Жукова. М.: Металлургия, 1991.