Высокопрочный чугун с шаровидным графитом

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ЧШГ) характеризуется сочетанием высоких технологических, физико-механических и эксплуатационных свойств. Изделия из него широко применяют взамен стальных отливок, поковок, штамповок, изделий из ковкого и серого чугунов, так как он отличается высокой надежностью при различных режимах эксплуатации. У ЧШГ по сравнению со сталью более высокое отношение предела текучести к пределу прочности при растяжении, равное 0,70-0,80 (у стали 0,50-0,65), более низкая чувствительность к концентраторам напряжений, повышенная (в 1,5-3,5 раза) циклическая вязкость. Поэтому применение его во многих случаях более эффективно, чем применение стали, особенно в условиях действиях динамических нагрузок.

Технология получения ЧШГ состоит из следующих операций:

- предварительная десульфурация (по необходимости);

- сфероидизирующая обработка;

- вторичное (графитизирующее) модифицирование.

Химический состав и механические свойства ЧШГ по ГОСТ 7293-85

Таблица 1

| Марка чугуна | σВ, МПа | σ0,2, МПа | δ, % не менее | НВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЧ35 | 350 | 220 | 22 | 140-170 |
| ВЧ40 | 400 | 250 | 15 | 140-202 |
| ВЧ45 | 450 | 310 | 10 | 140-225 |
| ВЧ50 | 500 | 320 | 7 | 153-245 |
| ВЧ60 | 600 | 370 | 3 | 192-277 |
| ВЧ70 | 700 | 420 | 2 | 228-302 |
| ВЧ80 | 800 | 480 | 2 | 248-351 |
| ВЧ100 | 1000 | 700 | 2 | 270-360 |

Таблица 2

| Марка чугуна | Массовая доля элементов, % |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni |
|  | При толщине стенки отливки, мм |  | Не более |
|  | До 50 | 50-100 | >100 | До 50 | 50-100 | >100 |  |  |
| ВЧ35 | 3,3-3,8 | 3,0-3,5 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 1,3-1,7 | 0,8-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | - | - |
| ВЧ40 | 3,3-3,8 | 3,0-3,5 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 1,2-1,7 | 0,5-1,5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | - | - |
| ВЧ45 | 3,3-3,8 | 3,0-3,5 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 1,3-1,7 | 0,5-1,5 | 0,3-0,7 | 0.1 | 0,02 | 0,1 | - | - |
| ВЧ50 | 3,2-3,7 | 3,0-3,3 | 2,7-3,2 | 1,9-2,9 | 2,2-2,6 | 0,8-1,5 | 0,3-0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,15 | - | - |
| ВЧ60 | 3,2-3,6 | 3,0-3,3 | - | 2,4-2,6 | 2,4-2,8 | - | 0,4-0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,15 | 0,3 | 0,4 |
| ВЧ70 | 3,2-3,6 | 3,0-3,3 | - | 2,6-2,9 | 2,6-2,9 | - | 0,4-0,7 | 0,1 | 0,015 | 0,15 | 0,4 | 0,6 |
| ВЧ80 | 3,2-3,6 | - | - | 2,6-2,9 | - | - | 0,4-0,7 | 0,1 | 0,01 | 0,15 | 0,6 | 0,6 |
| ВЧ100 | 3,2-3,6 | - | - | 3,0-3,8 | - | - | 0,4-0,7 | 0,1 | 0,01 | 0,15 | 0,8 | 0,8 |