Влияние   термической   обработки на механические свойства

При применении ЧШГ для изготовления деталей машин и оборудования необходимо знать физико-механические свойства чугуна и возможности изменения их в зависимости от требований, предъявляемых к деталям определенной конструкции. Это достигается выбором режимов термической обработки. Для правильного выбора режимов термообработки необходимо руководствоваться данными о прокаливаемости ЧШГ химического состава, приведенного в табл.1.

Таблица 1. Химический состав (мас. доля, %) и температура аустенитного превращения ЧШГ

| № плавки | С | Si | Мn | Р | S | Mg | Ni | Mo | Сu | Температура аустенитного превращения, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,29 | 2,67 | 0,24 | 0,062 | 0,010 | 0,047 | - | - | - | 900 |
| 2 | 3,50 | 2,66 | 0,60 | 0,062 | 0,010 | 0,042 | - | - | - | 900 |
| 3 | 3,43 | 2,46 | 0,97 | 0,060 | 0,009 | 0,055 | - | - | - | 900 |
| 4 | 3,49 | 2,69 | 1,23 | 0,041 | 0,005 | 0,061 | - | - | - | 900 |
| 5 | 3,47 | 2,56 | 0,27 | 0,032 | 0,009 | 0,054 | 0,65 | - | - | 880 |
| 6 | 3,49 | 2,42 | 0,28 | 0,061 | 0,010 | 0,058 | 0,97 | - | - | 880 |
| 7 | 3,50 | 2,55 | 0,27 | 0,061 | 0,011 | 0,062 | 1,90 | - | - | 875 |
| 8 | 3,46 | 2,64 | 0,25 | 0,060 | 0,010 | 0,060 | 3,82 | - | - | 855 |
| 9 | 3,44 | 2,63 | 0,42 | 0,042 | 0,009 | 0,065 | - | 0,19 | - | 880 |
| 10 | 3,56 | 2,69 | 0,43 | 0,040 | 0,007 | 0,065 | - | 0,36 | - | 880 |
| 11 | 3,46 | 2,69 | 0,45 | 0,041 | 0,006 | 0,056 | - | 0,63 | - | 890 |
| 12 | 3,36 | 2,74 | 0,42 | 0,042 | 0,009 | 0,050 | - | 0,74 | - | 890 |
| 13 | 3,47 | 2,76 | 0,34 | 0,031 | 0,017 | 0,043 | - | - | 0,74 | 900 |
| 14 | 3,44 | 2,68 | 0,36 | 0,031 | 0,013 | 0,056 | - | - | 1,58 | 900 |
| 15 | 3,58 | 2,78 | 0,55 | 0,031 | 0,014 | 0,037 | 0,54 | - | - | 900 |
| 16 | 3,50 | 2,78 | 0,34 | 0,030 | 0,012 | 0,043 | 0,53 | 0,17 | - | 900 |
| 17 | 3,41 | 2,12 | 0,34 | 0,017 | 0,015 | 0,057 | 1,38 | 0,32 | - | 850 |
| 18 | 3.66 | 2,51 | 0,53 | 0,028 | 0,015 | 0,059 | 1,34 | 0,26 | - | 880 |
| 19 | 3,75 | 2,63 | 1,14 | 0,033 | 0,013 | 0,049 | - | - | 1,04 | 880 |
| 20 | 3,58 | 2,52 | 0,51 | 0,031 | 0,008 | 0,057 | - | 0,21 | 0,53 | 900 |
| 21 | 3,53 | 2,44 | 0,50 | 0,030 | 0,011 | 0,056 | - | 0,25 | 1,37 | 900 |
| 22 | 3,48 | 2,76 | 0,45 | 0,032 | 0,016 | 0,050 | 0,53 | 0,27 | 0,63 | 900 |

Наибольшее влияние на прокаливаемость (рис. 1) оказывает молибден. Например, при содержании в чугуне 0,5 % молибдена глубина прокаленного слоя составляет 30 мм. Такая же глубина достигается у чугуна, легированного 1,25 % марганца и 2,5 % никеля.

Рис. 1. Зависимость глубины Н прокалки от массовой доли Q легирующих элементов

Наибольшая прокаливаемость при одновременном сохранении высокого уровня механических свойств достигается в случае комплексного легирования чугуна (табл. 2 и рис. 2). На рис. 2 показано влияние температуры аустенизации на твердость ЧШГ. Очевидно, что максимальная твердость достигается, когда закалку производят в межкритическом интервале.

Часто используют один из способов термической обработки - термоциклическую обработку (ТЦО), основанную на постоянном улучшении от цикла к циклу структуры металла. Важной особенностью цикла является интенсивность охлаждения, наличие небольших выдержек при определенных температурах, а также диапазон изменения температуры.

Таблица 2. Параметры ЧШГ в зависимости от химического состава

| № плавки | Глубина прокаленного слоя, мм | Идеальный критический диаметр, мм | Реальный критический диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Масло |
| 1 | 12 | 74 | 56 | 40 |
| 2 | 15 | 86 | 67 | 48 |
| 3 | 20 | 100 | 81 | 60 |
| 4 | 30 | 128 | 106 | 81 |
| 5 | 16 | 90 | 70 | 50 |
| 6 | 17 | 94 | 73 | 54 |
| 7 | 24 | 114 | 93 | 70 |
| 8 | 43 | 156 | 133 | 107 |
| 8 | 43 | 156 | 133 | 107 |
| 10 | 22 | 107 | 94 | 65 |
| 11 | 39 | 149 | 125 | 100 |
| 12 | 58 | 177 | 155 | 130 |
| 13 | 15 | 86 | 67 | 48 |
| 14 | 16 | 90 | 70 | 50 |
| 15 | 23 | ПО | 89 | 67 |
| 16 | 30 | 128 | 106 | 81 |
| 17 | 61 | 180 | 158 | 132 |
| 18 | 80 | 190 | 170 | 143 |
| 19 | 35 | 140 | 117 | 91 |
| 20 | 40 | 150 | 127 | 101 |
| 21 | 70 | 186 | 165 | 139 |
| 22 | 78 | 184 | 168 | 142 |

Рис. 2. Зависимость твердости ЧШГ от температуры

Все способы ТЦО чугунов можно условно подразделять на низко-, средне- и высокотемпературные. При низкотемпературной термоциклической обработке (НТЦО) нагрев ведут до температуры, меньшей на 30-50°С начала полиморфного превращения AС1, без наличия в структурных изменениях фазовых превращений.

При НТЦО чугуна выполняется быстрый (30-40°С/мин) нагрев до температуры, на 30-50°С меньшей температуры в точке АС1, с последующей закалкой в воде или масле. Используют НТЦО для получения внутриобратной микроликвации кремния в структуре чугуна.

НТЦО ЧШГ, выполняемая для протекания обратной ликвации кремния в структуре чугуна, состоит в следующем: детали из ЧШГ, имеющие в литом состоянии перлитно-ферритную структуру металлической основы, 8-10 раз подвергают быстрому нагреву со скоростью более 30-40°С/мин ниже точки АС1 с последующим охлаждением в воде или масле.

Влияние температуры испытания на механические свойства ЧШГ ВЧ 45 в литом состоянии и после НТЦО показано в табл. 3. После восьмикратной НТЦО чугуна ВЧ 45 увеличиваются показатели не только пластичности (δ и φ ), но и прочности (σВ и σ0,2 ) при кратковременных испытаниях на разрыв.

Увеличение показателей прочности незначительно, однако все способы термической обработки, повышающие пластичность, сильно снижают σВ и σ0,2.

Таблица 3. Механические свойства чугуна ВЧ45 при различных температурах

| Температура, °С | Литое состояние | После НТЦО |
| --- | --- | --- |
|  | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | φ, % | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | φ, % |
| 20 | 546 | 380 | 11,0 | ю;о | 570 | 420 | 12,0 | 11,5 |
| 100 | 520 | 340 | 8,0 | 9,0 | 546 | 360 | 9,0 | 8,5 |
| 200 | 530 | 345 | 10,5 | 9,0 | 570 | 365 | 10,0 | 11,5 |
| 400 | 550 | 340 | 10,0 | 8,0 | 480 | 295 | 14,0 | 16,5 |

У отожженного чугуна ВЧ 45 увеличиваются показатели механических свойств после четырех-шестикратного нагрева и охлаждения (табл. 4).

Таблица 4. Механические свойства отожженного чугуна ВЧ 45 при различных температурах

| Температура, °С | После отжига | После отжига и НТЦО |
| --- | --- | --- |
|  | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | φ, % | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | φ, % |
| 20 | 485 | 340 | 16,0 | 16,0 | 490 | 350 | 21,0 | 20,0 |
| 100 | 480 | 285 | 12,0 | 16,0 | 500 | 305 | 12,5 | 18,0 |
| 200 | 455 | 350 | 14,0 | 16,0 | 520 | 305 | 12,5 | 15,5 |
| 400 | 430 | 300 | 12,5 | 6,0 | 415 | 275 | 14,0 | 21,5 |

В результате НТЦО после графитизирующего отжига повышается предел выносливости σ-1 с 240 до 270 МПа. Малоцикловая усталостная прочность после 5000 ч испытаний у отожженного на ферритную структуру ЧШГ ВЧ 45 σМЦ5000 = 440 МПа, у этого же чугуна, но подвергнутого НТЦО, σМЦ5000 = 510 МПа.

НТЦО ЧШГ чаще всего используется взамен гомогенизирующего отжига и рекомендуется для деталей, предназначенных для работы при низких температурах.

Среднетемпературная термоциклическая обработка (СТЦО) чугунов состоит в четырех -шестикратном нагреве изделий со скоростью 30-40°С/мин до температуры на 30-50 °С выше точки AС1 с последующим охлаждением сначала на воздухе до температуры на 30-50 °С ниже точки AС1, а затем ускоренно в воде или масле. Структура ЧШГ с перлитной и перлитно-ферритной структурами в результате СТЦО имеет строение зернистого (сорбитообразный) перлита. В табл. 5 приведены механические свойства чугуна ВЧ 50 при различных температурах.

Таблица 5. Механические свойства чугуна ВЧ 50 при различных температурах

| Температура, °С | После нормализации | После СТЦО |
| --- | --- | --- |
|  | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | φ, % | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | φ, % |
| 20 | 550 | 435 | 6,0 | 5,5 | 670 | 545 | 11,0 | 8,5 |
| 100 | 550 | 420 | 6,0 | 5,5 | 640 | 500 | 10,0 | 8,5 |
| 200 | 545 | 410 | 6,5 | 7,0 | 635 | 485 | 10,5 | 11,5 |
| 300 | 520 | 370 | 8,0 | 9,0 | 600 | 380 | 12,0 | 14,0 |
| 400 | 510 | 370 | 8,0 | 12,0 | 580 | 360 | 13,0 | 16,0 |
| 500 | 360 | 225 | 11,0 | 14,5 | 470 | 335 | 13,5 | 18,0 |
| 600 | 230 | 190 | 13,0 | 16,0 | 410 | 310 | 16,0 | 19,5 |

У чугуна ВЧ 50 после СТЦО при температуре 20-600°С выше показатели механических свойств, чем после нормализации. Так, при пятикратном термоциклировании ВЧ 50 КС повышается с 25-27 до 45-50 Дж/см2.

У чугуна ВЧ 60 после СТЦО достигается достаточно высокий уровень пластичности при высоких показателях прочности (табл. 6).

Таблица 6. Влияние термической обработки чугуна ВЧ 60 на его показатели прочности

| Термообработка | σВ, МПа | σ0,2 , МПа | δ, % | КС, Дж/см2 | σ-1, МПа | *σД1000 , МПа, при температуре, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 400 |
| Литое состояние | 600-700 | 400-500 | 1,0-2,5 | - | 180 | 450 | 230 |
| Нормализация (900°С, 6 ч) | 650-750 | 440-480 | 4,0-6,0 | 30-50 | 200 | 470 | 250 |
| Двойная нормализация (930 "С, 5 ч; 840 "С, Зч) | 700-800 | 450-500 | 3,0-5,0 | 20-40 | 250 | 500 | 260 |
| СТЦО (780°С, 4 цикла) | 650-700 | 450-480 | 12,0-15,0 | 130-150 | 280 | 550 | 290 |

* - длительная прочность в течение 1000ч

Отбеленный высокопрочный чугун содержит ледебурит и шаровидный графит. Для такого чугуна существует способ графитизирующей высокотемпературной термоциклической обработки (ВТЦО). Он состоит из десяти двенадцатикратных ускоренных печных нагревов до 980-1020°С с последующим охлаждением на воздухе до 600-650°С (последнее охлаждение на воздухе до 20°С). В табл. 7 показано изменение твердости НВ белого чугуна при ВТЦО.

Механические свойства ЧШГ после обычного графитизирующего отжига при 900  °С с выдержкой 4 ч и после ВТЦО следующие: после графитизирующего отжига σВ = 522 МПа, σТ = 490 МПа, δ = 0,3 %, КС =17...19 Дж/см2; после ВТЦО σВ = 835 МПа, σТ = 650 МПа, δ = 3,2 %, КС =24...30 Дж/см2.

Графитизация отбеленного ЧШГ происходит при ВТЦО в 3-5 раз быстрее, чем при традиционной термической обработке.

При нагревах ЧШГ выше критической температуры насыщения металлической основы чугуна углерод из графита диффундирует в металл. Изменяя температуру нагревов и число циклов, можно регулировать количество перлита в металлической основе чугуна. При применении пятикратного ВТЦО (нагрев до 850-900 °С) чугуна ВЧ 60, используемого дня производства коленчатых валов, ударная вязкость увеличилась с 15 до 25 Дж/см , временное сопротивление при растяжении с 610 до 780 МПа, а относительное удлинение - с 2 до 5,2 %.

Таблица 7. Изменение твердости белого чугуна при ВТЦО

| Число циклов | НВ | Число циклов | НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходное состояние (литье) | 605 | 9 | 321 |
| 3 | 555 | 10 | 302 |
| 5 | 387 | 12 | 277 |
| 7 | 340 | 14 | 269 |