Физические свойства

По уровню физических свойств ЧВГ занимает промежуточное положение между ЧПГ и ЧШГ (табл. 1).

Таблица 1. Физические свойства чугунов с различной формой графита

| Показатель | ЧПГ | ЧВГ | ЧШГ |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ*10-3, кг/м3 | 6.8-7,5 | 7,0-7,5 | 7,1-7,35 |
| α*106, 1/°С | 10-13 | 12-14 | 9,0-12,5 |
| λ, Вт/(м °С) | 50-70 | 35-55 | 25-40 |
| ρ*106, Ом м | 0,50-1,10 | 0,70-0,80 | 0,40-0,75 |
| μ*105, Гн/м | 10-40 | 12-60 | 12-80 |
| В, Тл | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0,35-0,7 |
| Н, А/м | 400-1035 | 320-800 | 120-880 |
| с, кДж/(кг °С) | 0,46-0,54 | 0,48-0,55 | 0,46-0,56 |

Значения теплопроводности чугунов с различным количеством вермикулярного и шаровидного графита, имеющих близкий химический состав (3,5-3,6 % С, 2,5-2,6 % Si, 0,3-0,4 % Мn, 0,04-0,06 % Р и 0,004-0,006 % S) и практически одинаковую металлическую основу, приведены ниже:

Количество
вермикулярного

графита, % ……………………..    100-90   80-70   60-50   50-40   20-10

λ, Вт/(м°С) ……………………      49-51   47-49    37-41   36-37   29-33

Таким образом, форма графита оказывает существенное влияние на уровень теплопроводности чугуна. Теплопроводность ЧВГ выше теплопроводности ЧШГ и близка к теплопроводности ЧПГ. Такая закономерность сохраняется и в интервале температур 100-500°С, хотя теплопроводность всех чугунов с увеличением температуры снижается (табл. 2). Высокая теплопроводность ЧВГ сохраняется при наличии в его структуре до 30 % шаровидного графита.

Таблица 2. Зависимость теплопроводности чугунов от температуры

| Тип чугуна | СЕ | λ, Вт/(м °С), при температуре, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| ЧВГ | 3,9 4,1 4,2 | 38,1 43,5 41,0 | 41,0 43,1 43,5 | 39,4 40,2 41,0 | 37,3 37,7 38,5 | 35,2 35,17 36,0 |
| ЧПГ | 3,8 4,0 | 50.2 53,6 | 49,0 50,7 | 45,2 43,7 | 41,9 43,1 | 38,5 38,9 |
| ЧШГ | 4,2 | 32,3 | 34,8 | 33,1 | 31,4 | 29,3 |

Температуропроводность α снижается при повышении температуры от 20 до 800°С с (12-14)*10-6 до (5-6)*10-6  м2/с.

Ниже приведена зависимость коэффициента линейного расширения α ЧВГ от температуры:

Температура, °С …………….     300        350       400       450       500       550         600

α*106, 1/°С ……………………    14,75    15,65    15,46    15,60    15,70    15,85      15,95

Коэффициент линейного расширения у ЧВГ почти такой же, как у ЧШГ. Кроме того, изменения его во всем диапазоне температур незначительны, что свидетельствует об однородности и стабильности структуры ЧВГ.